Общество с ограниченной ответственностьюМежотраслевой Центр«Полином»

Юридический адрес: 600005, г. Владимир, Промышленный проезд, 2

Адрес для корреспонденции: 600001, г. Владимир, ул. Студеная Гора 36а офис 308

ИНН/КПП 3328400301/332801001

тел./ факс (4922) 32-10-47

р/с 40702810800260420387 в Филиал ВРУ ОАО  «МИНБ» г.Владимир

к/с 30101810200000000716    БИК 041708716

Покрытие на основе материала «Рикол» предназначено для защиты поверхности различных видов бетона, а также для защиты стальной арматуры в железобетонных конструкциях. Может использоваться как гидроизоляционное покрытие.

Покрытие стойко при температуре от минус 50о   С до плюс 120о   С.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.1. Покрытие на основе материала «Рикол» должно соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по «Технологической инструкции по нанесению покрытия «Рикол»», утвержденной в установленном порядке.

1.2. Качественные показатели защитного покрытия на основе материала «Рикол» по бетону должны соответствовать нормам и требованиям таблицы 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид покрытия | Однородная, сплошная пленка с ровной, гладкой поверхностью | П. 5.1 |
| Адгезия покрытия к бетону, МПа, не менее | 2,5 | ГОСТ 28574-90 П.п. 5.2, 5.4, 5.6. |
| Водонепроницаемость бетона с покрытием, МПа, не менее | 12 | ГОСТ 12730.5-84 П.п. 5.2, 5.3, 5.6. |
| Водопоглощение бетона с покрытием, % по массе, не более | 2,6 | ГОСТ 12730.3-78 П.п. 5.2, 5.4, 5.6. |
| Морозостойкость покрытия на бетоне, циклы, не менее | 300 | ГОСТ 10060.2-95 П.п. 5.2, 5.4, 5.6. |
| Истираемость бетона с покрытием, г/см2, не более | 0,55 | ГОСТ 13087-81 П.п. 5.2, 5.4, 5.6. |
| Трещиностойкость покрытия на бетоне, мм, не менее | 0,1 | П.п. 5.5, 5.6. |

1.3. Толщина защитного покрытия на бетоне должна составлять от 250 до 300 мкм,    в зависимости от степени агрессивности среды.

1.4. Показатели защитного покрытия по арматуре на основе материала «Рикол» должны соответствовать нормам и требованиям таблицы 2.

### Таблица 2

| Наименование показателя | Норма | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид покрытия | Однородная сплошная пленка с ровной гладкой поверхностью | п. 5.1 |
| Толщина покрытия, мкм | 350 + 50 | ГОСТ Р 51694-00 |
| Адгезия покрытия к металлу, не менее, Мпа | 3,0 | ГОСТ 28574-90 |
| Прочность на удар, МПа | > 1,0 | ГОСТ 4765-73* |
| Омическое сопротивление, ом | > 103 | Стандарт СЭВ 4421-83 |
| Стационарный потенциал, мВ | > 550 | Стандарт СЭВ 4421-83 |

1.5. Покрытие   на основе материала «Рикол» не снижает сцепление гладкой и периодического профиля арматуры с бетоном и может быть применено для всех видов арматуры периодического профиля: проволоки, горячекатанной, термомеханически             упрочненной и стали класса А500С.

1.6. Материал «Рикол» должен соответствовать требованиям ТУ 2224-009-21062608-96. Показатели качества материала «Рикол» приведены в приложении А.

2.    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

2.1. Покрытие   на основе материала «Рикол» экологически безопасно, т.к. не выделяет токсичных компонентов ни в воздушную, ни в конденсированную (вода, водные растворы) среды.

2.2. Материал   «Рикол»   по степени воздействия на организм человека относится к умеренно опасным веществам   третьего класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

2.3. Токсичность материала «Рикол» определяется наличием полиизоцианата (не более 50%). Полиизоцианат обладает общетоксическим действием и способен вызывать нарушение деятельности центральной нервной системы, деятельности сердечно-сосудистой системы, почек, печени.

2.4. Предельно – допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в воздухе рабочей зоны должна соответствовать требованиям   ГН 2.2.5.686-98 и не превышать значений в мг на   куб. м:

для   полииизоцианата – 0,5,    класс опасности 2 по ГОСТ 12.1.007.

2.5. При использовании материала «Рикол» необходимо строго соблюдать требования стандартов по технике безопасности работ и защите окружающей среды   ГОСТ 12.3.035..

2.6. К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, производственное обучение и инструктаж по технике безопасности проведения работ.

2.7.   При   использовании материала «Рикол»   работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.103:

прорезиненными фартуками по ГОСТ 12.4.029,

защитными очками   по ГОСТ 12.4.013,

средствами защиты рук по ГОСТ 12.4. 068.

2.8.   Работы, связанные с   использование материала «Рикол», должны проводиться в соответствии с «Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию»   № 1042 от 4.04.73 г. и   ГОСТ 12.3.002, разд.2, в помещениях, снабженных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей   состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с требованиями ГН   2.2.5.686-98.   Периодичность контроля воздуха рабочей зоны устанавливается по согласованию с местными органами санитарного надзора.

2.9. Работы с материалом «Рикол» с в замкнутых помещениях должны проводиться только при непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляции или с использованием средств защиты органов дыхания – противогазов ПШ-1, ПШ-2, РИП-62, АСМ-1, фильтрующих противогазов со сменными коробками марки А, типа РУ-60. Для работающих в противогазах устанавливается 10 мин   перерыв через каждые 20 мин работы.

2.10. Лица, работающие с материалом «Рикол», должны проходить периодический медицинский осмотр согласно Приказу Минздрава СССР   №. 555 от 29.09.89 г. и Приказу Минздрава РФ   № . 90   от   06.09.96.

2.11. При работе с материалом «Рикол»» или ее компонентами следует соблюдать меры предосторожности.

При попадании компонентов или материала «Рикол» на кожу загрязненный участок кожи   необходимо протереть ватным или бумажным тампоном, смоченным этиловым спиртом, промыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть 2 % раствором борной кислоты.

2.12. На рабочем месте должна находиться аптечка со следующими средствами:

спирт этиловый,

этилцеллозольв,

2-процентный раствор борной кислоты,

раствор аммиака,

мыло хозяйственное,

ватные или бязевые тампоны,

глицерин.

2.13. В случае разлива продукта участок следует немедленно засыпать песком и залить одним из указанных ниже дегазирующих растворов, а затем все собрать в специально предназначенную для этого тару и вынести в специально отведенное место.

Дегазирующие растворы:

-           раствор спирта с массовой долей 50 % (этилового, изопропилового, бутилового), с массовой долей 40 % воды и технического водного раствора аммиака с массовой долей 10 %;

-           раствор воды с массовой долей 90 % и технического водного раствора аммиака (стандартной концентрации) с массовой долей 8 % и жидкого моющего средства с массовой долей 2 %;

-           водный раствор аммиака с массовой долей 5 – 10 %.

Работы по уборке продукта следует производить при включенной вентиляции с применением противогазов. Участок разлива после дезактивации промыть большим количеством воды.

2.14. Материал «Рикол» относится к трудногорючим продуктам. На участках приготовления и использования материала «Рикол» запрещается применение открытого огня. В случае загорания продукта при нанесении покрытия пламя следует тушить воздушно-механической пеной или газообразной  двуокисью углерода. При тушении обязательно применять противогаз. Любые остатки продукта после горения следует в обязательном порядке дегазировать одним из   дегазирующих растворов, указанных в п. 2.13.

2.15. При нанесении материала «Рикол» краскораспылителем необходимо руководствоваться «Санитарными нормами и правилами при окрасочных работах с применением ручных распылителей» № 991-72, утвержденный Минздравом СССР 29.09.72 г.

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

3.1. Контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ), утвержденных в установленном порядке, должен проводиться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02. Периодичность контроля воздуха рабочей зоны устанавливается по согласованию с местными органами санитарного надзора.

3.2. Мероприятия по охране окружающей среды должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

3.3. Технология производства материала «Рикол» безотходная. Источники вредных газовых выбросов в атмосферу отсутствуют. Твердые отходы отсутствуют.

3.4. По истечении гарантийного срока хранения материала «Рикол» при соблюдении условий хранения   материал может использоваться в технологии защиты конструкций и сооружений при условии ее соответствия требованиям настоящих технических условий.

3.5.   Утилизация материала «Рикол»   должна проводиться в соответствии с санитарными правилами СП № 3138-84 «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов».

##### 4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

4.1. Правила приемки – по ГОСТ 9980.1, отбор проб для испытаний – по ГОСТ   9980.2.

4.2. Для контроля качества покрытия   на основе материала «Рикол» проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.

4.3. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают покрытие по показателю внешний вид покрытия.

4.4. Периодические испытания покрытия, включающие оценку его эффективности,  проводят по показателям адгезия и трещиностойкость покрытия на бетоне, водонепроницаемость,  водопоглощение и истираемость бетона с покрытием, а также   морозостойкость покрытия на  бетоне не реже 1 раза в 6 месяцев   в специализированной   лаборатории.

4.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из нормируемых   показателей по данному показателю проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

# 5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

5.1. Внешний вид покрытия на основе материала «Рикол» определяют визуально на покрываемом изделии, стержнях или на   пластинах размером не менее 60х90 мм, изготовленных в соответствии с материалом изделия, предназначенного для покрытия. Допускается проведение испытаний на одном из участков покрываемого изделия.

5.2. Испытания покрытия на основе материала «Рикол» на бетоне   на   адгезию проводят по ГОСТ 28574,   на водонепроницаемость – по ГОСТ   12730.5, на   водопоглощение – по ГОСТ 12730.3, на морозостойкость – по ГОСТ 10060.2, на истираемость – по ГОСТ 13087 на образцах, изготовленных из бетона одного контрольного состава с маркой по водонепроницаемости W 4.

5.3. Для испытаний на   водонепроницаемость изготавливают бетонные образцы-цилиндры высотой 50 мм и диаметром 150 мм, на одну из торцевых поверхностей которых наносят покрытие на основе материала «Рикол».

5.4. Для испытаний на адгезию, водопоглощение, морозостойкость   и истираемость изготавливают бетонные образцы-кубы размером 70х70х70 мм, на все грани которых наносят покрытие на основе материала «Рикол».

5.5.   Для испытаний на трещиностойкость изготавливают цементно-песчаные образцы-плитки 145х95х25 мм с клинообразной выемкой, на верхнюю поверхность которых наносят полоской шириной 60 мм покрытие на основе материала «Рикол».

Для определения трещиностойкости покрытий на бетоне используют метод   (РС СЭВ 5634-76), наиболее близко моделирующий условия образования трещин под покрытием в железобетонной конструкции, при котором покрытие сначала наносят на бетонный образец, а затем при растяжении образца в бетоне, под покрытием, образуются трещины. Испытания проводят на приборе, разработанном в лаборатории коррозии НИИЖБ.

ТУ 5772-143-46854090-02   С. 7

С момента образования трещины в бетоне образца за ней ведут наблюдение с помощью прибора МПБ-2. За показатель трещиностойкости принимают ширину раскрытия трещины в бетоне предшествующую той, при которой было замечено образование первого дефекта в покрытии над трещиной.

Показатель трещиностойкости покрытия на бетоне определяют по результатам испытания пяти образцов-близнецов. За результат испытаний принимают среднюю величину из минимальных значений раскрытия трещин, измеренных на каждом из испытуемых   образцов.

5.6. Нанесение покрытия на бетонные образцы осуществляют в возрасте 28 суток. Поверхность образцов должна быть ровной, обеспыленной, влажность не нормируется.

Система защитного покрытия на основе материала «Рикол» включает   два покрывных слоя.   Время междуслойной сушки покрытия составляет 8  часов при температуре (20 +5)о С. Общая толщина системы покрытия должна составлять не менее 250 мкм.

Бетонные образцы с нанесенным покрытием выдерживают до испытаний в помещении с температурой (20 +5)о С и относительной влажностью (65 +5) % в течение семи суток.

5.7. Проницаемость покрытия по арматуре определяют путем погружения арматурного стержня с нанесенным покрытием «Рикол» в насыщенный раствор CuSO4. Отсутствие изменений покрытия свидетельствует о его качественности.

5.8. Покрытие на основе материала «Рикол» можно наносить на поверхность арматуры всеми существующими способами нанесения защитных покрытий (окунанием, распылением, кистью).

5.9. Перед нанесением покрытия на основе материала «Рикол» арматура должна быть очищена от пыли и других загрязнений. Система защитного покрытия наносится в два покрывных слоя. Время междуслойной сушки покрытия на основе материала «Рикол» не менее 8 часов при температуре

20 + 5О С.

После полного высыхания поверхности (до отлипа) можно производить бетонирование.

6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

6.1. Применение материала «Рикол» в качестве защитного покрытия производится в соответствии с требованиями и указаниями «Технологической инструкции по нанесению покрытия «Рикол»», утвержденной в установленном порядке.

6.2. Нанесение   материала «Рикол» может осуществляться при температуре окружающей среды от минус 10о   С до плюс 60о   С.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие защитного покрытия на основе материала «Рикол» требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем «Технологической инструкции по нанесению покрытия «Рикол»» и настоящих технических условий.

7.2. Покрытие защитное на основе материала «Рикол» сохраняет свои свойства не менее   10   лет в условиях умеренного климата.

7.3 Гарантийный срок хранения материала «Рикол» в соответствии с ТУ 2224-009-21062608-96   составляет 6 месяцев при условии полной герметичности тары.

Приложение А

## Показатели качества материала «Рикол» в соответствии с ТУ 2224-009-21062608-96.

| Наименование показателя | Норма для марки “ВУК-1” | Метод испытания |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Однородная непрозрачная вязкая жидкость без механических примесей | ТУ 2224-009-21062608-96 |
| Вязкость кинематическая при температуре (25 +1)о С, мм/с, не более | 1000 – 2000 | ГОСТ 33 - 2000 |
| Массовая доля свободных NCO – групп, %, в пределах | 15,0 – 20,0 | ТУ 113-03-413-89 |